Номенклатура продукции из кальция

- Кальций металлический дистиллированный и монолитный

- Сплавы на основе кальция

- Кальций металлический

Химическая формула кальция Ca.

Кальций - металл серебристо-белого цвета, быстро тускнеющий на воздухе. Плотность - 1,55 г / см3. Твердость по Бринелю равна 13,7 кг/мм2. Температура плавления - 850(С. Температура кипения - 1487(С.

Металлический кальций активно соединяется с водой и влагой воздуха. При этом выделяется водород и большое количество тепла, в результате образуется взрывоопасная смесь.

Металлический кальций применяется в качестве восстановителя в технологии получения чистых металлов, а также в качестве наполнителя в виде гранул или крупки для порошковой проволоки.

Кальций выпускается следующих  видов:

  - Дистиллированный в виде слитков дендридной структуры.

На торце слитка имеется технологическая раковина. Масса слитка - не более 80 кг. Слитки изготавливаются цилиндрической формы диаметром не более 360 мм, длиной  не более  900 мм.

  - Дистиллированный кальций в виде кусков, стружки, крупки и гранул, брикетов. При этом он должен иметь размеры:

- куски кальция:

- куски произвольной формы, массой не более 15 кг;

- куски произвольной формы размером 50-160 мм;

- куски произвольной формы, размером не более 250 мм;

- стружка: длиной не более 150 мм, шириной не более 16 мм, толщиной не более 5 мм. Допускается наличие кусочков размером не более 50 мм.

- крупка: в виде осколочной части кусочка неправильной формы или пластинок размером не более 10 мм;

- гранулы: сферической формы с пассивированной поверхностью и неправильной формы, просеянные через сито c ячейками  2,0; 3,0 мм (по согласованию с потребителем).

- брикеты: цилиндрической формы диаметром не более 200 мм, высотой не более 115 мм, массой не более 4 кг.

  - Химический состав  дистиллированного кальция

|  | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Наименование элемента | Дистиллированные слитки, стружка, куски, гранулы, крупка | Брикеты |
| Железо, не более | 0,01 | 0,01 |
| Медь, не более | 0,01 | 0,01 |
| Кремний, не более | 0,01 | 0,01 |
| Марганец, не более |  |  |
| Магний, не более | 0,03 | 0,03 |
| Хром, не более |  |  |
| Никель, не более |  |  |
| Алюминий, не более |  |  |
| Калий + натрий, не более | 0,07 | 0,07 |
| Литий, не более |  |  |
| Бериллий, не более |  |  |
| Бор, не более |  |  |
| Углерод, не более |  |  |
| Кислород, не более |  |  |
| Азот, не более |  |  |
| Кальций, не менее | 99,0 | 98,0 |

По согласованию с потребителем кальций может быть проанализирован дополнительно на требуемые элементы.

  - Монолитный в виде слитков с литой структурой.

На торце слитка допускается усадочная раковина.

Масса слитка не более 80 кг.

Размеры слитка:  - диаметр верхний не более 320 мм;

нижний не более 290 мм;

- высота 	- не более 750 мм.

Химический состав  монолитного кальция

|  | Марка «А» | Марка «Б» |
| --- | --- | --- |
| Железо, не более, % | 0,004 | 0,02 |
| Медь, не более, % | 0,005 | 0,02 |
| Кремний, не более, % | 0,003 | 0,003 |
| Марганец, не более, % | 0,006 | 0,006 |
| Хром, не более, % | 0,003 | - |
| Никель, не более, % | 0,004 | - |
| Алюминий, не более, % | 0,003 | - |
| Литий, не более, % | 0,0005 | - |
| Бериллий, не более, % | 0,00001 | 0,00005 |
| Бор, не более, % | 0,00002 | 0,00002 |
| Углерод, не более, % | 0,01 | - |
| Азот, не более, % | 0,015 | - |
| Кальций, не менее, % | 99,0 | 99,0 |
| Кислород, не более, % | - | - |
| Калий+натрий, не более, % | - | - |

  - Упаковка и маркировка

Слитки дистиллированного, монолитного кальция, стружка, куски, крупка, гранулы упаковываются в герметичные металлические барабаны или бочки с открывающейся верхней крышкой.

Упаковка имеет международный сертификат.

Масса брутто кальция в барабане и в бочке указана в таблице:

| Вид упаковки | Масса брутто, кг, не более |
| --- | --- |
|  | Слиток Дистиллиро-ванного или монолитного кальция | Стружка | Крупка | Куски | Гранулы | Брикеты |
| Барабан | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Бочка | - | 160 | 220 | 160 | 220 | 220 |

Барабаны и бочки устанавливаются в транспортный поддон, барабаны - по 9 штук, бочки - по 4 штуки. Масса брутто поддона не более 1000 кг.

Транспортная маркировка выполняется по ГОСТ 14192-77, ГОСТ 19433-88 с нанесением классификационного шифра опасного груза 4.3.

  - Транспортировка

Кальций относится к опасным грузам. Классификационный шифр кальция - 4312. Серийный номер ООН - 1401.

Кальций транспортируется любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с международными правилами перевозок опасных грузов. Хранится в упакованном виде в несгораемых одноэтажных закрытых помещениях.

  - Применение

Металлический кальций применяется как:

- восстановитель из окислов или других химических соединений различных цветных,  редких и тугоплавких  металлов;

- легирующий элемент при производстве сплавов цветных  металлов;

- раскислитель, связывающий одновременно углерод, серу, фосфор, азот при производстве высококачественных сталей и сплавов цветных металлов;

- разделитель аргона и азота при производстве этих газов;

- очиститель нефти и газа в нефтегазовой промышленности.

- Сплавы на основе кальция

Выпускаются сплавы кальция с магнием, алюминием и другими легкими металлами по согласованию с потребителем.

Сплавы на основе кальция выпускаются в виде:

- Слитков цилиндрической формы, диаметром не более 350 мм, длиной не более 800 мм, массой не более 80 кг.

По согласованию с потребителем  допускается изготавливать слитки других форм и размеров (имеющих в поперечном сечении: сектор, прямоугольник и др.).

На поверхности слитков допускаются неровности, сколы, трещины, технологические раковины, отверстия в местах пробоотбора.

- Кусков произвольной формы массой не более 40 кг.

- Гранул сферической или неправильной формы размером не более 3 мм.

  - Магниево-кальциевый сплав

Химический состав магниево-кальциевого сплава должен соответствовать нормам, указанным в таблице:

| ТУ 277-99 |
| --- |
| Массовая доля, % | Массовая доля примесей, %, не более |
| Mg | Ca | Fe | K+Na | Si | Cu |
| 70 ( 2 | 30( 2 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |

Упаковывание и маркировка

Магниево-кальциевый сплав относится к опасным грузам. Классификационный шифр - 9.2.

Слитки магниево-кальциевого сплава упаковывают в полиэтиленовую пленку и помещают в деревянный ящик или на поддон. Масса брутто поддона со сплавом не более 1000 кг. Масса нетто слитков в деревянном ящике - 500 кг.

  - Кальциево-алюминиевый сплав

Химический состав кальциево-алюминиевого сплава должен соответствовать нормам, указанным в таблице:

| ТУ 277-99 |
| --- |
| Массовая доля, % | Массовая доля примесей, %, не более |
| Ca | AL | Fe | K+Na | Si | Cu |
| 90 ( 1 | 10( 1 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| 95 ( 2 | 5( 2 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |

Упаковывание и маркировка

Кальциевоалюминиевый сплав относятся к опасным грузам. Классификационный шифр - 4312. Серийный номер ООН - 1401.

Слитки кальциевоалюминиевого сплава упаковываются в герметичные металлические барабаны. Упаковка имеет международный сертификат.

### Масса брутто слитков кальциевоалюминиевого сплава в барабане не более 88 кг.

Барабаны устанавливаются в транспортный поддон по 9 штук. Масса брутто поддона не более 1000 кг.

Транспортная маркировка выполняется по ГОСТ 14192-77, ГОСТ 19433-88 с нанесением классификационного шифра опасного груза 4.3.

Транспортировка

Сплавы на основе кальция транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с международными правилами перевозок опасных грузов. Хранится в упакованном виде в несгораемых одноэтажных закрытых помещениях.